CAPITOLATO D’APPALTO

Ringhiere, balaustre e parapetti sistema PLUS

- Struttura dei serramenti

Le ringhiere, balaustre e parapetti sistema PLUS , prodotti da Sapa Profili srl, dovranno essere realizzati con profilati estrusi in lega d’alluminio primario da lavorazione plastica rispondenti alla normativa EN AW 6060 UNI-EN 573-3 sottoposti ad un processo di trattamento termico applicato secondo la Normativa UNI EN 755-2 (bonifica con tempra in aria alla pressa, seguita da invecchiamento artificiale) per ottenere lo stato fisico T5.

Ringhiere, balaustre e parapetti avranno una struttura portante, ancorata all’opera muraria con basette a pavimento e/o supporti a sbalzo, realizzata con profilati d’alluminio a sezione quadrata di dimensioni 60 x 60 mm. Per tutti i particolari costruttivi, per le varie tipologie, ci si deve attenere scrupolosamente a quanto indicato sui manuali del produttore del sistema e di quello degli accessori, nonché alle vigenti normative.

- Accessori e guarnizioni

A garanzia della qualità del prodotto finito, gli accessori e le guarnizioni dovranno essere tutti originali del sistema come indicato sui manuali del produttore e rispondenti alle norme UNI ed alle disposizioni in materia di sicurezza DL. 626 e DL. 242.

- Prestazioni

Ringhiere, balaustre e parapetti dovranno avere le seguenti prestazioni minime:

Resistenza meccanica ai carichi statici:   Categoria C3  secondo tabella 3.1 II del Decreto 14/01/2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La prestazione dovrà essere attestata mediante una prova di laboratorio condotta secondo la metodologia di prova della norma UNI EN 10806 “Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati - Determinazione della resistenza meccanica ai carichi statici distribuiti”.

Resistenza meccanica ai carichi dinamici:   La prestazione dovrà essere attestata mediante una prova di laboratorio condotta secondo la metodologia di prova della norma UNI EN 10807 “Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati - Determinazione della resistenza meccanica ai carichi dinamici”.

- Finiture superficiali

L’ossidazione anodica e l’elettrocolorazione dovrà rispondere a quanto previsto dal marchio “QUALITAL” ed alle specifiche tecniche del QUALANOD. Lo spessore dell’ossido dovrà appartenere alla classe 15 (15µm). La verniciatura dovrà rispondere a quanto previsto dal marchio “QUALITAL” ed alle specifiche tecniche del QUALICOAT.

Finitura parte esterna:

- Verniciatura colore RAL ___________________

- Anodizzazione colore _____________________

Finitura parte interna:

- Verniciatura colore RAL ___________________

- Anodizzazione colore _____________________