CAPITOLATO D’APPALTO

Portoni per chiusure Industriali a battente e scorrevoli

- Struttura dei serramenti

I serramenti Sistema Portoni per chiusure industriali , prodotti da Sapa Profili srl, dovranno essere realizzati con profilati estrusi in lega d’alluminio primario da lavorazione plastica rispondenti alla normativa EN AW 6060 UNI-EN 573-3 sottoposti ad un processo di trattamento termico applicato secondo la Normativa UNI EN 755-2 (bonifica con tempra in aria alla pressa, seguita da invecchiamento artificiale) per ottenere lo stato fisico T5.

I portoni avranno il telaio fisso di spessore da 80 a 100mm., secondo l’impiego di utilizzo, le ante di spessore 80mm. e complanari tra loro.

Le alette dei profilati anta dovranno avere lunghezza di 22 mm per il contenimento del pannello, che sarà trattenuto sul lato opposto da un profilato di riporto da inserire a scatto, e si potranno inserire pannelli di spessore fino a 60 mm.

Lo spessore di estrusione dei profilati arriverà a 2,5 mm.

La distanza tra l’anta ed il telaio per l’inserimento degli accessori sarà di 50 mm.

- Drenaggio acqua e ventilazione vetri

Su tutti i telai fissi ed apribili dovranno essere eseguite tutte le lavorazioni per garantire il drenaggio dell’acqua e la compensazione dell’umidità dell’aria nella camera di contenimento delle lastre di vetro. Dette lavorazioni dovranno essere eseguite come prescritto nei manuali del produttore del sistema.

- Vetrazione

I profilati fermavetro dovranno garantire, con assoluta sicurezza il bloccaggio del vetro/pannello.

Le guarnizioni cingi vetro interne ed esterne saranno in EPDM.

- Accessori e guarnizioni

A garanzia della qualità del prodotto finito, gli accessori e le guarnizioni dovranno essere tutti originali del sistema come indicato sui manuali del produttore e rispondenti alle norme UNI ed alle disposizioni in materia di sicurezza DL. 626 e DL. 242.

- Sigillanti

I sigillanti usati dovranno corrispondere a quanto prescritto dalle norme di riferimento UNI 9610/00, UNI 9611, UNI 3952/00. Tali materiali non devono corrodere le parti in alluminio e sue leghe con cui vengono in contatto.

- Prestazioni agli agenti atmosferici

Tutti i serramenti  dovranno avere le seguenti prestazioni minime:

Resistenza al vento  Classe 2  secondo norma UNI EN 12424  “Porte industriali, commerciali e da garage - Resistenza al carico del vento - Classificazione”. La prestazione dovrà essere attestata mediante una prova di laboratorio condotta secondo la metodologia di prova della norma UNI EN 12444 “Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa - Resistenza al carico del vento - Prove e calcoli”.

- Prestazioni termiche

Tutti i serramenti dovranno rispettare il valore di trasmittanza termica prevista dal Decreto Legislativo 311 del 29 dicembre 2006 nonché eventuali delibere locali. Il valore di trasmittanza termica del serramento dovrà essere calcolata secondo il procedimento indicato nelle norme di riferimento UNI EN ISO 10077-1 “Trasmittanza termica di finestre, porte e schermi - Calcolo della trasmittanza termica - Parte 1: Metodo semplificato” ed UNI EN ISO 10077-2 “Prestazione termica di finestre, porte e chiusure - Calcolo della trasmittanza termica -Metodo numerico per i telai”.

- Finiture superficiali

L’ossidazione anodica e l’elettrocolorazione dovrà rispondere a quanto previsto dal marchio “QUALITAL” ed alle specifiche tecniche del QUALANOD. Lo spessore dell’ossido dovrà appartenere alla classe 15 (15µm). La verniciatura dovrà rispondere a quanto previsto dal marchio “QUALITAL” ed alle specifiche tecniche del QUALICOAT.

Finitura parte esterna:

- Verniciatura colore RAL ___________________

- Anodizzazione colore _____________________

Finitura parte interna:

- Verniciatura colore RAL ___________________

- Anodizzazione colore _____________________